附件1

旗山校区辅导员宿舍窗帘技术参数与报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 技术参数 | 数量 | 报价单价（元/米） | 概算总价（元） |
| 1 | 窗帘布 | ①绿色环保型单面光窗帘布；甲醛含量：执行国家标准E1排放标准。  ②100涤纶；遮光85%以上；门幅280cm；缩水率：径向≦0.5%、纬向≦0.1%；色牢度≧4级；非涂层布料；永久性抗阻燃；布料双面压花工艺，垂直好，不易被风吹起，可手洗或机洗，洗后不变形、不褪色，结实耐用，有良好的隔音、隔热、吸尘效果。  ③轨道布比为1：2，窗帘制作为双开。中间交叉重合宽度为200mm。  ④需提供检测报告。 | 约960米，具体尺寸数量以实际测量为准。 | 元/米（含辅料、加工、安装 |  |
| 2 | 辅料：布带 | 无纺加厚涤纶面料，抗晒不老化，水涤不变形，高度为8cm。 | 辅料用料须符合窗帘制作标准。 | —— （辅料含所列品名材料及其它需要未列出的材料。） |
| 3 | 辅料：布钩 | 纯不锈钢材质单钩 |
| 4 | 辅料：铅绳 | 每米≧100克 |
| 5 | 辅料扎带 | 与窗帘布同种材质，子母贴固定，四周卷边，高度不小于8cm |
| 6 | 加工工艺 | 韩式制作，制作工艺符合行业标准。 |
| 7 | 轨道 | ①静音铝合金材质；壁厚≧1.2mm；轨道承重≧30kg；表面经电泳处理，颜色为象牙白，电泳层厚度0.08-0.12mm。  ②吊轮滑动自如无噪音，材质为POM滑轮+不锈钢钢扣，承重每个不小于8kg，封口承重不小于8kg，带螺丝固定；每米轨道吊轮≧8个。  ③不锈钢钣金安装码。  ④需提供检测报告。 | 约595米，具体尺寸以实际测量为准。 | 元/米（含辅料、安装） |
| **保修期1年** | | | | | |